H100
Tubo Polipropilene Random per impianti sanitari e riscaldamento. Idoneo per trasporto acqua potabile. Classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5. Colore verde. Le caratteristiche tecniche del materiale lo rendono ottimale per la realizzazione di impianti destinati a trasportare acque potabili (anche in presenza di un elevato tasso di calcare) e liquidi alimentari, impianti di irrigazione per serre e giardini, impianti per la distribuzione di aria compressa o impianti di aspirazione o vuoto. Conducibilità termica 0,24 W/(m K). Coefficiente di dilatazione lineare (0 °C / 70 °C) (1,5x10-4)/K.