K369L
Fascia perimetrale in sughero biondo prebollito, compresso con trattamento "Air Fire", per impianti a pavimento radiante. Lunghezza rotolo 25 m. Misura 150x5 mm (HxS). Densità 280 kg/m³. Conduttività termica 0,042 W/(m K). Calore specifico 2,1 kJ/kg. Resistenza alla compressione 440 kPa. Rigidità dinamica 90 MN/m³.