KCORR

KCORRX075
Tubo corrugato flessibile a sezione circolare specifico per installazioni degli impianti di VMC in controsoffitti, sotto pavimento e a parete. Realizzato in polietilene ad alta densità antistatico e antibatterico, coestruso a doppia parete, corrugato esternamente e liscio internamente. Diametro esterno: 75 mm. Materiale parete esterna: PEAD. Materiale parete interna: MDPE. Temperatura  ambiente minima di funzionamento: -20 °C. Temperatura ambiente massima di funzionamento: 60 °C. Classificazione di reazione al fuoco (UNI EN 13501): Euroclasse E. Fornito in rotoli da 50 m con tappi di chiusura a tenuta per protezione igienica.

KCORRX090
Tubo corrugato flessibile a sezione circolare specifico per installazioni degli impianti di VMC in controsoffitti, sotto pavimento e a parete. Realizzato in polietilene ad alta densità antistatico e antibatterico, coestruso a doppia parete, corrugato esternamente e liscio internamente. Diametro esterno: 90 mm. Materiale parete esterna: PEAD. Materiale parete interna: MDPE. Temperatura ambiente minima di funzionamento: -20 °C. Temperatura ambiente massima di funzionamento: 60 °C. Classificazione di reazione al fuoco (UNI EN 13501): Euroclasse E. Fornito in rotoli da 50 m con tappi di chiusura a tenuta per protezione igienica.

KCORRX001
Tubo corrugato flessibile a sezione ovale ribassata specifico per installazioni degli impianti di VMC in controsoffitti, sotto pavimento e a parete. Realizzato in polietilene ad alta densità antistatico e antibatterico, coestruso a doppia parete, corrugato esternamente e liscio internamente. Dimensione esterna: 50x102 mm. Materiale: PE. Fornito in rotoli da 50 m con tappi di chiusura a tenuta per protezione igienica.