R189V
Nipples in ottone UNI EN 12165 CW617N, con ritegno integrato.
Corpo e parti interne in resina acetalica (POM). Molla in acciaio inossidabile. Temperatura massima di esercizio 90 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.