R564
Raccordo a T per tubo rame. In ottone UNI EN 12165 CW617N. O-Ring nero in EPDM conforme alla norma EN 681.1 per impianti idraulici e sanitari. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.