R565AM
Raccordo a T con misure differenziate con adattatori per tubi in plastica o multistrato. In ottone UNI EN 12165 CW617N cromato. O-ring nero di tenuta in EPDM, conforme norma EN 681.1. Per impianti idraulici e sanitari. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.