R572
Raccordo a gomito, filettato femmina, con staffa a muro, per tubo rame. In ottone UNI EN 12165 CW617N.
Fornito con doppio O-Ring:
-	Nero in EPDM conforme alla norma EN 681.1 per impianti idraulici.
-	Giallo in NBR conforme alla norma EN 549 e EN 682 per impianti gas e idrocarburi liquidi.
Campo di temperatura 5÷110 °C (imp. Idraulici); 5÷90 °C (imp. Gas e idrocarburi).
Pressione massima di esercizio 10 bar (imp. Idraulici); 5 bar (imp. Gas e idrocarburi).