R580C - stacchi 1/2” o 3/4”E
Collettori componibili semplici per impianti sanitari, in ottone. Attacchi: G 3/4” x G 1/2” o G 1” x 3/4”E. Disponibili da 2 a 4 stacchi. Fluido di impiego: acqua, soluzione glicolate (max. 30 % di glicole). Campo di temperatura: 5÷100 °C. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Interasse tra gli stacchi: 35 mm per G 3/4” x G 1/2”; 40 mm per G 1” x 3/4”E. Corpo collettore: ottone CW617N - UNI EN 12165. Otturatore: ottone CW614N - UNI EN 12164.