R623
Sconnettore a doppio ritegno per impianti sanitari. Tipo ED (UNI EN 1717). Attacchi filettati da 3/4"F o 1"F. Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N. Calotta in ottone UNI EN 12165 CW617N. Guarnizioni in EPDM alimentare. Ritegni in materiale plastico POM alimentare. Campo di temperatura 5÷80 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar. Conforme EN 13959.