R882B

R882BY002
Pannello isolante piano in rotolo per impianti a pavimento radiante. Realizzato in polistirene espanso sinterizzato (EPS150), autoestinguente, accoppiato ad un film alluminato in PET a maglie intrecciate con indicazione dei passi di posa 50x50 mm e 100x100 mm. Dimensioni: 10x1 m. Superficie utile: 10,00 m2. Altezza pannello: 20 mm. Conduttività termica: 0,033 W/(m K). Resistenza termica: 0,60 m2 K/W. Resistenza minima di compressione al 10 % di schiacciamento: 150 kPa.

R882BY003
Pannello isolante piano in rotolo per impianti a pavimento radiante. Realizzato in polistirene espanso sinterizzato (EPS150), autoestinguente, accoppiato ad un film alluminato in PET a maglie intrecciate con indicazione dei passi di posa 50x50 mm e 100x100 mm. Dimensioni: 10x1 m. Superficie utile: 10,00 m2. Altezza pannello: 30 mm. Conduttività termica: 0,033 W/(m K). Resistenza termica: 0,90 m2 K/W. Resistenza minima di compressione al 10 % di schiacciamento: 150 kPa.

R882BY004
Pannello isolante piano in rotolo per impianti a pavimento radiante. Realizzato in polistirene espanso sinterizzato (EPS150), autoestinguente, accoppiato ad un film alluminato in PET a maglie intrecciate con indicazione dei passi di posa 50x50 mm e 100x100 mm. Dimensioni: 10x1 m. Superficie utile: 10,00 m2. Altezza pannello: 40 mm. Conduttività termica: 0,033 W/(m K). Resistenza termica: 1,20 m2 K/W. Resistenza minima di compressione al 10 % di schiacciamento: 150 kPa.