R882G

R882GY092
Pannello isolante piano in rotolo per impianti a pavimento radiante. Realizzato in polistirene espanso sinterizzato (EPS200), autoestinguente con strato isolante additivato con grafite, accoppiato ad un film alluminato in PET a maglie intrecciate con indicazione dei passi di posa 50x50 mm e 100x100 mm. Dimensioni: 10x1 m. Superficie utile: 10,00 m2. Altezza pannello: 23 mm. Conduttività termica: 0,030 W/(m K). Resistenza termica: 0,75 m2 K/W. Resistenza minima di compressione al 10 % di schiacciamento: 200 kPa.

R882GY003
Pannello isolante piano in rotolo per impianti a pavimento radiante. Realizzato in polistirene espanso sinterizzato (EPS200), autoestinguente con strato isolante additivato con grafite, accoppiato ad un film alluminato in PET a maglie intrecciate con indicazione dei passi di posa 50x50 mm e 100x100 mm. Dimensioni: 10x1 m. Superficie utile: 10,00 m2. Altezza pannello: 30 mm. Conduttività termica: 0,030 W/(m K). Resistenza termica: 1,00 m2 K/W. Resistenza minima di compressione al 10 % di schiacciamento: 200 kPa.

R882GY093
Pannello isolante piano in rotolo per impianti a pavimento radiante. Realizzato in polistirene espanso sinterizzato (EPS200), autoestinguente con strato isolante additivato con grafite, accoppiato ad un film alluminato in PET a maglie intrecciate con indicazione dei passi di posa 50x50 mm e 100x100 mm. Dimensioni: 10x1 m. Superficie utile: 10,00 m2. Altezza pannello: 38 mm. Conduttività termica: 0,030 W/(m K). Resistenza termica: 1,25 m2 K/W. Resistenza minima di compressione al 10 % di schiacciamento: 200 kPa.