R883-1
Pannello isolante in polistirene espanso (EPS200). Densità 30 kg/m³, resistenza termica 0,65 m² K/W. Resistenza a compressione al 10 % di schiacciamento 200 kPa. Accoppiato ad incastro con un profilo termoconduttore costituito da una lamina di alluminio spessore 0,3 mm, consente il passaggio delle tubazioni in entrambe le direzioni ed eventualmente a 45° (rimuovendo una parte presagomata del lamierino). Dimensioni del pannello 1200x600 mm. Spessore totale 28 mm, con incastri sui quattro lati per accoppiamento con i pannelli adiacenti.