Sistema KLIMA DRY: R883-2, R884-2
Pannello isolante ad elevata resistenza meccanica, in polistirene espanso sinterizzato tipo EPS 500, rivestito superiormente da lamina in alluminio, idoneo per la realizzazione di sistemi di climatizzazione radiante a secco (spessore ridotto, privi di massetto) e di ripartitori di carico, con posa diretta della pavimentazione sul pannello e caratterizzati da bassa inerzia termica.
Dotato di sedi lineari parallele per l’alloggiamento della tubazione (Ø16 cm per pannello a passo 100 mm; Ø16-17 cm per pannello a passo 150 mm).
Curve di testata presagomate nel pannello per pannello a passo 150 mm; pannello di testata aggiuntivo con curve presagomate per utilizzo in abbinamento con pannello passo 100 mm.
Eventuali ulteriori sedi e adduzioni sono facilmente realizzabili in cantiere a cura dell’installatore tramite comune fresatrice.
Conducibilità termica (EN 12667): 0,033 W/m K.
Resistenza termica (EN 12667 oppure EN 12939):
- pannello passo 100 mm: 0,68 (m²K)/W
- pannello passo 150 mm: 0,70 (m²K)/W
- pannello di testata passo 100 mm: 0,71 (m²K)/W
Assorbimento d’acqua a lungo periodo (UNI EN 12087): < 2,5%
Stabilità dimensionali in condizioni normali e costanti di laboratorio (UNI EN 1603): ± 0,2%
Stabilità dimensionali in condizioni specificate di umidità e di temperatura (UNI EN 1604): ± 1,0%
Reazione al fuoco (EN 13501-1) euroclasse: E
Film di copertura in alluminio per pannelli passo 10 e 150 mm: 0,2 mm
Film di copertura in PS alluminato per pannello di testata passo 100 mm: 0,16 mm
Dimensione pannello:
- pannello passo 100 mm: 1200 x 600 mm (superficie utile 0,72 m2)
- pannello passo 150 mm: 1200 x 750 mm (superficie utile 0,90 m2)
- pannello di testata passo 100 mm: 900 x 600 mm (superficie utile 0,54 m2)
Spessore pannello: 25 mm.