R884F

R884FY001
Pannello di testa in fibrogesso, per impianti a pavimento radiante a basso spessore. Dimensioni 1200 x 600 mm. Spessore 18 mm. Densità: 1150 kg/m3. Conduttività termica (λ) 0,32 W/m K. Durezza Brinell 2,1 kJ/Kg. Peso 21 kg/m2. Passo di posa del tubo: 5 cm. Tubo utilizzabile: Ø12 x 1,5 mm.

R884FY002
Pannello sottocollettore in fibrogesso, permette un facile collegamento delle tubazioni dell’impianto al collettore in impianti a pavimento radiante a basso spessore. Dimensioni 1200 x 600 mm. Spessore 18 mm. Densità: 1150 kg/m3. Conduttività termica (λ) 0,32 W/m K. Durezza Brinell 2,1 kJ/Kg. Peso 21 kg/m2. Tubo utilizzabile: Ø12 x 1,5 mm.