R981XPS

R981XY002
Pannello isolante piano per impianti a pavimento radiante. Realizzato in polistirene espanso estruso (XPS300). Dimensioni: 1250x600 mm. Superficie utile: 0,75 m2. Altezza pannello: 20 mm. Conduttività termica: 0,034 W/(m K). Resistenza termica: 0,59 m2 K/W. Resistenza minima di compressione al 10 % di schiacciamento: 250 kPa.

R981XY003
Pannello isolante piano per impianti a pavimento radiante. Realizzato in polistirene espanso estruso (XPS300). Dimensioni: 1250x600 mm. Superficie utile: 0,75 m2. Altezza pannello: 30 mm. Conduttività termica: 0,034 W/(m K). Resistenza termica: 0,85 m2 K/W. Resistenza minima di compressione al 10 % di schiacciamento: 300 kPa.

R981XY004
Pannello isolante piano per impianti a pavimento radiante. Realizzato in polistirene espanso estruso (XPS300). Dimensioni: 1250x600 mm. Superficie utile: 0,75 m2. Altezza pannello: 40 mm. Conduttività termica: 0,034 W/(m K). Resistenza termica: 1,15 m2 K/W. Resistenza minima di compressione al 10 % di schiacciamento: 300 kPa.

R981XY005
Pannello isolante piano per impianti a pavimento radiante. Realizzato in polistirene espanso estruso (XPS300). Dimensioni: 1250x600 mm. Superficie utile: 0,75 m2. Altezza pannello: 50 mm. Conduttività termica: 0,034 W/(m K). Resistenza termica: 1,45 m2 K/W. Resistenza minima di compressione al 10 % di schiacciamento: 300 kPa.

R981XY006
Pannello isolante piano per impianti a pavimento radiante. Realizzato in polistirene espanso estruso (XPS300). Dimensioni: 1250x600 mm. Superficie utile: 0,75 m2. Altezza pannello: 60 mm. Conduttività termica: 0,034 W/(m K). Resistenza termica: 1,75 m2 K/W. Resistenza minima di compressione al 10 % di schiacciamento: 300 kPa.

R981XY015
Pannello isolante piano per impianti a pavimento radiante. Realizzato in polistirene espanso estruso (XPS500). Dimensioni: 1250x600 mm. Superficie utile: 0,75 m2. Altezza pannello: 50 mm. Conduttività termica: 0,034 W/(m K). Resistenza termica: 1,45 m2 K/W. Resistenza minima di compressione al 10 % di schiacciamento: 500 kPa.

R981XY016
Pannello isolante piano per impianti a pavimento radiante. Realizzato in polistirene espanso estruso (XPS500). Dimensioni: 1250x600 mm. Superficie utile: 0,75 m2. Altezza pannello: 60 mm. Conduttività termica: 0,034 W/(m K). Resistenza termica: 1,75 m2 K/W. Resistenza minima di compressione al 10 % di schiacciamento: 500 kPa.