RC103P

RC103P009
Riduzione diritta ad innesto rapido in materiale plastico, con tenuta fluidica all’interno del tubo, dotati di baionetta di connessione al tubo. Corpo raccordi in nylon 6,6 caricato con fibra di vetro al 30 % resistente all’idrolisi. Pinzetta in acciaio inossidabile. O-Ring in EPDM perossidico. Collegamento attacchi principali: tubo multistrato Ø 20 x 2 mm. Collegamento attacchi secondari (dove presenti): tubo Ø 8 x 1 mm. Temperature di esercizio: min -15 °C se acqua con glicole; max 80 °C in continuo a 2 bar. Pressioni di esercizio: min 0 bar; max 8 bar a temperatura ambiente. Pressione di scoppio > 25 bar.