RP102
Raccordo diritto a pressare. In ottone UNI EN 12165 CW617N. Per tubi in plastica o multistrato. Doppio o-ring nero di tenuta in EPDM, conforme norma EN 681.1. Per impianti idraulici e sanitari. Bussola di compressione in acciaio Inox AISI 304. Profilo di pressatura TH. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.